## Slide 1: 8D Report
2026. 10. 06
품질혁신팀
고객 SMT 리플로우 후 부팅 불가(eMMC 미인식)
LG전자 · eMMC 5.1 64GB (BGA153)
Case RAMOS-8D-20261004-001 · 종결
8D 보고서 에이전트가 저장된 기록으로 작성한 초안입니다. 수치·판정·결재는 기록 그대로이며, 송부 전 사람이 확인합니다.
검증용 가상 자료로 만든 보고서입니다 (실제 고객 건 아님).

## Slide 2: 요약
항목 | 기록
고객사 | LG전자
제품 / 품번 | eMMC 5.1 64GB (BGA153) / MMACGD8J0F-HZRAF1-LPAGA00
Lot | 0QH321500A04-LPAGA00
불량 현상 | 고객 SMT 리플로우 후 부팅 불가(eMMC 미인식)
불량 / 검사 수량 | 3 / 1,000 ea · 3,000 PPM
접수 | 2026-10-04 08:30
상태 | 종결 · 2026-10-04 08:48
결재 완료 단계 | 8 / 8
AI 초안 · 사람 확인 필요
LG전자 eMMC 5.1 64GB 리플로우 후 부팅 불가 불량에 대해 원인 규명 및 봉쇄·검증을 완료하고 8D를 종결하였습니다.
현상: LG전자 SMT 리플로우 후 eMMC 미인식으로 3/1000(3,000 PPM)의 부팅 불량이 발생했습니다.
원인: TechL의 피크 온도 상한 초과로 인한 솔더 접합부 미세크랙 발생 및 출하검사의 리플로우 모사 부팅 확인 누락 등이 원인입니다.
대책: 온도 상한 관리 및 차단 인터락, 출하검사 시 리플로우 모사 후 부팅/eMMC 인식검사 추가, PFMEA 개정 및 외주사 변경관리 절차를 수립했습니다.
검증: 재현조건시험 및 불량투입 검출시험 등 4건의 검증 시험에서 모두 PASS(불량 0)를 확인했습니다.
재발방지: 리플로우 작업표준서, 출하검사 기준서, PFMEA, 외주사 변경관리 절차서 문서 개정을 완료하고 수평전개를 수행했습니다.
3D 봉쇄 · 기한 2026-10-05 08:30
4분 소요
결재 2026-10-04 08:34
5D 원인·대책 · 기한 2026-10-18 08:30
9분 소요
결재 2026-10-04 08:39
8D 종결 · 기한 2026-11-03 08:30
18분 소요
결재 2026-10-04 08:48
에이전트 점검
확인할 것 4건
마지막 장에 목록
처리 기간은 접수 시각부터 해당 단계 챔피언 결재 시각까지입니다.

## Slide 3: D1 팀 구성 · D2 문제 정의
D2 결재 완료 · 2026-10-04 08:32
역할 | 이름 | 부서
Customer Response Owner | 이하영 Pro | 전략소싱팀
8D Quality Facilitator / 실무 | 김성중 Senior Pro | 품질혁신팀
8D Champion | 황승안 팀장_상무 | 품질혁신팀
8D Leader (연구소/개발 주관) | 김현수 실장_상무 | Flash 개발실
Technical / FA Lead | 박재환 팀장_S.Pro | Flash 개발2팀
Process Engineer (공정기술) | 이성우 팀장_P.Pro | Flash 개발3팀
Material Containment Lead | 이은산 센터장_상무 | 제조기획센터
외주(조립처) 물량 관리 | 공아름 그룹장_P.Pro | 계획운영그룹
CTST 라인·재공 관리 | 조철민 그룹장_P.Pro | 자원운영그룹
5W2H | 기록
무엇을 | 고객 SMT 리플로우 후 부팅 불가(eMMC 미인식)
어디서 | LG전자 검증가상공장 SMT-A
언제 | 2026-10-05 08:30 최초 발견 / 2026-10-05 09:30 접수
누가 | 최영수 책임 발견·통보 / 이하영 고객 대응
어느 것 | MMACGD8J0F-HZRAF1-LPAGA00 / 0QH321500A04-LPAGA00
어떻게 | 고객 정상 피크245℃ 리플로우 후 부팅 시험에서 eMMC 미인식
얼마나 | 불량3 / 투입1000 ea / 3000 PPM
문제 정의문
LG전자 검증가상공장 SMT-A에서 2026-10-05 08:30, MMACGD8J0F-HZRAF1-LPAGA00 / 0QH321500A04-LPAGA00를 정상 리플로우 후 검사했을 때 1,000개 중 3개가 eMMC 미인식으로 부팅되지 않았다(3,000 PPM). 전·후 Lot은 각500개 검사에서0불량이다.

## Slide 4: D2 IS / IS NOT — 어디에서만 생겼는가
D2 결재 완료 · 2026-10-04 08:32
구분 | IS (생긴 곳) | IS NOT (생기지 않은 곳) | 차이 | 사실 확인
Lot | 0QH321500A04-LPAGA00 3/1000 | 0QH321500A03-LPAGA00 0/500 및 0QH321500A05-LPAGA00 0/500 | 불량 Lot에 국한 | 확인
고객 라인 | SMT-A의 불량 Lot 3/1000 | 동일 SMT-A의 전 Lot 0/500; SMT-B 후 Lot 0/500 | SMT-A 자체의 항상 발생 현상 아님 | 확인
불량 모드 | 리플로우 후 eMMC 미인식 | 전·후 Lot 정상 부팅 및 외관·쇼트 이상 없음 | 인식 불량과 단순 외관·쇼트 구분 | 확인
생산 기간 | 2026-09-29 생산 불량 Lot | 2026-09-28 전 Lot, 2026-09-30 후 Lot 정상 | 특정 생산 기간 경계; 원인 판단 전 | 확인

## Slide 5: D3 봉쇄 조치
D3 결재 완료 · 2026-10-04 08:34
봉쇄(Hold) 수량 · 위치별 표 합계
3,500 ea
선별 수량
1,200 ea
선별 중 NG
3 ea
영향 Lot
0QH321500A04-LPAGA00
조치 | 대상 | 담당 | 상태 | 결과·근거
외주 입고와 ERP RAK4/RAK5 전체 Hold | 동일 Batch·전후 Lot | 이은산 센터장 | Completed | RAK4 900+RAK5 750 / ERP_재고조회_RAK4.xlsx; ERP_재고조회_RAK5.x…
SMT200, TEST150, 포장100 진행·출하 정지 | 공정 WIP | 이성우 팀장 | Completed | MES450/Hold450 / MES_공정재고.xlsx
외주600 및 운송500 수취·사용 보류 | 운송·외주 보유 | 이하영 Pro | Completed | D3_추적_물류원장.xlsx
고객1200 격리, 부팅 선별; NG3 보존 | 고객 창고·라인 버퍼 | 이하영 Pro | Completed | 고객_재고_선별결과_회신.eml
실물·시스템·고객수량 대조 및 정상 Lot 라인 가동 확인 | 봉쇄 유효성 | 김성중 Senior Pro | Completed | D3_봉쇄_유효성_확인.pdf
봉쇄 유효성 (기록)
동일 Batch와 전·후 Lot 포함 7영역 4,400개 전량 Hold, 고객 선별 1,200개 중 최초 NG3 외 추가 NG0. 의심 재고는 영구 품질 미입증으로 계속 Hold. 정상 확인 Lot으로 라인 가동 및 실물·시스템 수량 일치.

## Slide 6: D4 근본 원인
D4 결재 완료 · 2026-10-04 08:37
발생원인
확정
TechL의 피크263℃가 상한250℃를 초과하여 BGA 솔더 접합부 미세크랙을 유발했다.
검증 방법
263℃ 9/200 재현, 245℃ 0/200 제거; IS/IS NOT 경계 설명
근거 파일
D4_원본_프로파일_로그.xlsx; D4_06_Physical_FA_보고서.pdf; D4_07_재현시험_보고서.pdf
유출원인
확정
CTST 출하검사에 리플로우 모사 후 부팅 확인이 없어 잠재크랙의 기능불량을 걸러내지 못했다.
검증 방법
검사표 대조로 누락 확인; 개선검사 도전시료 45/45는 D6에서 확인
근거 파일
D4_08_검사_Coverage_분석.xlsx; D4_원본_검사표_PFMEA_발췌.xlsx
시스템원인
확정
PFMEA에 피크상한초과 모드가 없고 외주 공정조건 변경 시 라모스 사전승인 절차가 없었다.
검증 방법
현행 문서 Gap·배포경로 검토로 동등 검증; 제거 대책은 D6 문서 4/4씩 확인
근거 파일
D4_09_PFMEA_Gap.xlsx; D4_원본_검사표_PFMEA_발췌.xlsx

## Slide 7: D5 영구 대책
D5 결재 완료 · 2026-10-04 08:39
원인 | 선정 대책 | 원인 제거 근거 | 담당 | 기한
발생원인 | 상한250℃ 관리·251℃ 차단 인터락·승인Recipe 잠금 | 재현된 과열 조건 직접 제거 | 이성우 팀장 | 2026-10-13
유출원인 | CTST 리플로우 모사 후 부팅/eMMC 인식검사 추가 | 불량도전45/45 및 정상대조 확인 | 박재환 팀장 | 2026-10-13
시스템원인 | PFMEA 고장모드 및 예방·검출 관리 개정 | 인터락·검출항목·문서책임 연결 | 이성우 팀장 | 2026-10-13
시스템원인 | 외주사 조건변경 사전승인·ECN/PCN 연계 | 승인번호 없이 배포되지 않는 절차 | 김성중 Senior Pro | 2026-10-13
검토한 후보
후보 7건 중 4건 선정 · 선정하지 않은 후보 3건
고객 변경 승인 (PCN)
PCN 필요: 예 · 승인 상태: Approved (가상 PCN 계획 승인) · ECN-2026-1009-01

## Slide 8: D6 효과 검증
D6 결재 완료 · 2026-10-04 08:44
시험 | 조건 | 합격 기준 | 시료 / 불량 | 판정 | 완료일 | 성적서
재현조건시험 | 허용상한250℃·60초·부팅3회 | 800개 불량0;251℃차단 | 800 / 0 | PASS | 2026-10-14 | D6_성적서_01_재현조건시험.pdf
불량투입 검출시험 | 인위적 미세크랙45개·모사후 부팅 | 검출45/45;미검출0;대조 오검출0 | 45 / 0 | PASS | 2026-10-14 | D6_성적서_02_불량투입_검출시험.pdf
PFMEA 개정확인 | 고장모드·예방·검출·시행 문서확인 | 4항목 모두PASS | 4 / 0 | PASS | 2026-10-15 | D6_성적서_03_PFMEA_개정확인.pdf
변경승인절차 확인 | 접수·승인·배포·교육 문서확인 | 4항목 모두PASS | 4 / 0 | PASS | 2026-10-15 | D6_성적서_04_변경승인절차_확인.pdf
적용 전
3,000 PPM
3 / 1,000
적용 후 (관측)
0 PPM
0 / 800
적용 후 상한 · 신뢰도 90%
2,874 PPM
기준 3,000 PPM
판정 (공식)
개선 확인
기록과 재계산 일치
대책 적용: 0QH321800A01-LPAGA00 · 2026-10-13 · TechL Vina / CTST
봉쇄 결정: 봉쇄 해제 — 신규Lot 시험PASS·표준시행·수평전개완료. 기존4400개 별도Hold 유지.

## Slide 9: D7 재발 방지
D7 결재 완료 · 2026-10-04 08:47
개정 문서 | 문서 번호 | 개정 | 담당 | 상태
리플로우 작업표준서 | TL-WI-RF-001 | RevB | 이성우 팀장 | Completed
출하검사 기준서 | CTST-SIP-EMMC-001 | RevC | 박재환 팀장 | Completed
PFMEA | RAMOS-PFMEA-EMMC-001 | RevB | 이성우 팀장 | Completed
외주사 변경관리 절차서 | RAMOS-QP-SUP-CHG-001 | Rev1 | 김성중 Senior Pro | Completed
수평 전개 6건
완료 4건 · 해당 없음 2건 · 미완료 0건
[검증용] eMMC 5.1 64GB [검증용 가상 자…
[검증용] eMMC 5.1 32GB [검증용 가상 자…
[검증용] eMMC 5.1 128GB [검증용 가상…
[검증용] UFS 모듈 128GB [검증용 가상 자료…
[검증용] eMMC 단품 64GB [검증용 가상 자료…
[검증용] NAND 패키지 256GB [검증용 가상…
교훈 (다음 Case의 대책 추천에 쓰임)
외주사의 공정 온도 관리 상태를 엄격히 통제하고 열 후 기능 검사를 출하검사에 반영하며, 외주 공정 조건 변경 시 사전승인과 PFMEA 관리를 철저히 해야 한다.
원인: 외주사 SMT 피크 온도 상한 초과로 BGA 솔더 접합부 미세크랙이 발생하였고, 출하검사에서 이를 걸러내지 못했으며 PFMEA와 사전승인 절차에도 미비점이 있었다.

## Slide 10: D8 종결 · 결재 이력
D8 결재 완료 · 2026-10-04 08:48
잔여 위험과 관리
기존 의심4400개는 이은산 담당의 별도Hold·승인재작업/검사처리로 관리. 개선신규Lot800/0의 관측값과90%/95%상한을 구분. 현장열조건 변동·희귀불량은30/60/90일 재발모니터링 및 즉시Hold 트리거로 관리.
고객 수락
3D24시간/5D14일/8D30일 요구충족. PCN계획승인만 있음.8D고객수락은기록없음.
종결 후 재발 확인
30일 · 2026-11-03 · 예정
60일 · 2026-12-03 · 예정
90일 · 2027-01-02 · 예정
단계 | 기안 | 리더 | 챔피언 | 최종 결재
D1 | 김성중 | 김현수 | 황승안 | 2026-10-04 08:31
D2 | 김성중 | 김현수 | 황승안 | 2026-10-04 08:32
D3 | 김성중 | 김현수 | 황승안 | 2026-10-04 08:34
D4 | 김성중 | 김현수 | 황승안 | 2026-10-04 08:37
D5 | 김성중 | 김현수 | 황승안 | 2026-10-04 08:39
D6 | 김성중 | 김현수 | 황승안 | 2026-10-04 08:44
D7 | 김성중 | 김현수 | 황승안 | 2026-10-04 08:47
D8 | 김성중 | 김현수 | 황승안 | 2026-10-04 08:48
결재는 실제 로그인 계정으로 서버에 기록된 것만 옮겼습니다. 고객 보고서 송부는 종결 조건이 아니며 별도 기록입니다.

## Slide 11: 근거 자료
단계 | 파일 수 | 파일 (일부)
D1 | 1 | D1_킥오프_회의록.docx
D2 | 9 | 고객_부적합_통보_메일.pdf · 고객_부적합_통보_메일.eml · 불량_사진_01.png · 불량_사진_02.png
D3 | 14 | 고객_부적합_통보_메일.pdf · 고객_부적합_통보_메일.eml · 불량_사진_01.png · 불량_사진_02.png
D4 | 13 | D4_01_발생_타임라인.xlsx · D4_02_Process_Flow_SIPOC.pdf · D4_03_Change_Point_분석.xlsx · D4_04_Fishbone_8M.xlsx
D5 | 5 | D5_대책_평가표.xlsx · D5_가중평가_상세.xlsx · TechL_공정변경_통보.pdf · 고객_PCN_승인요청.eml
D6 | 12 | D6_대책적용_기록.pdf · D6_성적서_03_PFMEA_개정확인.pdf · D6_성적서_04_변경승인절차_확인.pdf · D6_봉쇄해제_승인기록.pdf
D7 | 8 | D7_PFMEA_개정본.xlsx · D7_교육_실시_기록.pdf · D7_리플로우_작업표준서_RevB.pdf · D7_수평전개_실행근거.xlsx
D8 | 5 | D8_종결_점검표.xlsx · D8_8D_Report_요약.pdf · 고객_8D_종결보고_메일.eml · 고객_8D_종결보고_메일_EN.eml
에이전트가 원본을 열어 확인한 것
원본 57건을 열어 저장 당시 해시와 대조: 일치 57건, 불일치 0건
내용을 읽은 파일 40건 (Excel·메일·문서·텍스트) · PDF·이미지는 열람과 해시 확인까지
Lot 0QH321500A04-LPAGA00: 읽은 파일 15건에서 확인
품번 MMACGD8J0F-HZRAF1-LPAGA00: 읽은 파일 7건에서 확인
중앙 보관소에 원본이 없는 근거 5건

## Slide 12: 에이전트 점검 결과 — 사람이 확인할 것
구분 | 출처 | 단계 | 내용
주의 | 규칙 | - | 중앙 보관소에 원본이 없는 근거 5건 (고객_부적합_통보_메일.pdf, 고객_부적합_통보_메일.eml, 불량_사진_01.png, 불량_사진_02.png 외). 원본을 다시 올려야 보고서 근거로 쓸 수 있습니다.
주의 | 규칙 | D3 | D3 위치별 표의 '4. 완제품 창고' 수량(750)이 가져온 ERP 완제품 재고(1,650)와 다릅니다. 봉쇄 수량 합계를 확인해 주세요.
주의 | 규칙 | D6 | 시험 완료일이 D6 결재일(2026-10-04)보다 늦게 적힌 시험 4건: 재현조건시험(2026-10-14), 불량투입 검출시험(2026-10-14), PFMEA 개정확인(2026-10-15). 날짜를 확인해 주세요.
주의 | 규칙 | D6 | 대책 적용일(2026-10-13)이 D6 결재일(2026-10-04)보다 늦게 적혀 있습니다.
참고 | 규칙 | - | 고객 보고서(3D·5D·8D) 송부 기록이 없습니다. 송부는 종결 조건이 아니지만, 보냈다면 기록해 주세요.
참고 | 규칙 | - | 기록에 '[검증용]' 표시가 있습니다. 실제 고객 건이 아닌 검증용 자료로 만든 보고서입니다.
작성: 8D 보고서 에이전트 · 요청자 김성중 · 2026-10-06 14:00 · 에이전트는 값·판정·결재를 만들지 않았고, 보라색 'AI' 표시는 외부 AI가 쓴 문장입니다.